SIGMAISOL MW – ETA 18/1012

Con isolante in lana di Roccia e finitura Acril-Silossanica

Fornitura di componenti per ciclo completo di isolamento termico a cappotto con isolante in Lana di Roccia, rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) inserito nella Gazzetta Ufficiale con n. 259 del 6 novembre 2017.

Il sistema SIGMAISOL MW è un sistema ETICS certificato con ETA 18/1012. Il Sistema risponde alla classe di Reazione al Fuoco A2,s1,d0 secondo EN 13501-1

- Collante/rasante Sigma Isol Easytech specifico per l’incollaggio di pannelli isolanti in Lana di Roccia, su supporti in laterizio, con o senza intonaco e calcestruzzo, alleggerito con microsfere di vetro conforme alla norma 998-I:2003, granulometria massima 1 mm, in sacchi da 20 kg da miscelare per un massimo del 27% (6 litri per sacco da 20 kg) in consumo teorico previsto da 4-6 kg/m2.

- Pannello isolante SIGMAISOL ISOLANTE LANA DI ROCCIA isolante termico ed acustico in lana di roccia imputrescibile, conducibilità termica  = 0,035 W/mK, resistenza alla trazione ≥ 10 kPa, reazione al fuoco Euroclasse A1, incombustibile, di dimensione 1000 x 600 mm, spessore __ mm.

- Collante/rasante Sigma Isol Easytech specifico per l’incollaggio di pannelli isolanti in Lana di Roccia, su supporti in laterizio, con o senza intonaco e calcestruzzo, alleggerito con microsfere di vetro conforme alla norma 998-I:2003, granulometria massima 1 mm, in sacchi da 20 kg da miscelare per un massimo del 27% (6 litri per sacco da 20 kg) in consumo teorico in rasatura armata, in 2 mani, previsto di 5 kg/m2.

- Nell’interposizione delle 2 mani di rasatura inserire RETE PPG in fibra di vetro, di grammatura 165 gr/m2.

- Fondo di adesione pigmentabile SIGMAPRIM ACRYLSILOXAN FILLPRIMER fondo acril-silossanico specifico pigmentato all’acqua con ottimo potere riempitivo. Elevata traspirabilità V1, totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi, a norma COV (Composti Organici Volatili), diluibile fino 10%, con consumo teorico di 4-6 m2/l

- Rivestimento a spessore SIGMA ACRYLSILOXAN MITTELPUTZ 1,5 mm rivestimento acril-silossanico a granulometria media, pigmentabile, resistente alla proliferazione di muffe e funghi, a norma COV, classe di permeabilità al vapore V1 e di idrorepellenza W2, secondo la norma EN 1062, pronto all’uso. Consumo secondo scheda tecnica teorico 2,0 – 2,2 kg/m2.

- In alternativa Rivestimento a spessore SIGMA ACRYLSILOXAN FEINPUTZ 1,2 mm rivestimento acril-silossanico a granulometria medio-fine, pigmentabile, resistente alla proliferazione di muffe e funghi, a norma COV, classe di permeabilità al vapore V1 e di idrorepellenza W2, secondo la norma EN 1062, pronto all’uso. Consumo secondo scheda tecnica teorico 2,0 – 2,2 kg/m2.

- Accessori di sistema quali

  - Angolare in PVC con rete in fibra di vetro 160 gr/m2 per la protezione degli spigoli misure 100 x 150 x 2500 mm, da utilizzare su tutti gli spigoli del sistema ad esclusione di quelli orizzontali da “timpano”

  - Angolare Rompigoccia a vista in PVC con rete in fibra di vetro 160 gr/m2 per la protezione degli angoli a sviluppo orizzontale “a timpano” per i quali è necessario impedire il ritorno dell’acqua evitandone il trascinamento all’interno della muratura. Misure 100 x 100 x 2500.

  - Base di Partenza profilo in alluminio con gocciolatoio per l’allineamento dell’isolante e la corretta partenza, in orizzontale, dell’intero sistema a cappotto

  - Tassello Espansione diametro 8 mm certificato ETAG 0014 tassello in polipropilene ad avvitamento, con vite in acciaio elettrogalvanizzato Fischer CS 8 (o in alternativa Fischer CNPlus 8 o in alternativa Ejotherm STR U 2G) e rivestito in plastica per la riduzione dei ponti termici, diametro testa 60 mm, idoneità supporto secondo ETAG 0014 cat. A B C D E, in lunghezza idonea a penetrare nel supporto per una lunghezza minima di 35 mm, esclusi gli intonaci, secondo tabelle in scheda tecnica. Confezione da 100 pezzi, consumo indicativo 6/m2.

    - In alternativa Tassello Espansione diametro 8 mm certificato ETAG 0014 tassello in polipropilene a percussione con chiodo in acciaio elettrogalvanizzato Fischer CN 8 (o in alternativa Fischer CNPlus 8 o in alternativa Ejot H2 Eco) e rivestito in plastica per la riduzione dei ponti termici, diametro testa 60 mm, idoneità supporto secondo ETAG 0014 cat. A B C D E, in lunghezza idonea a penetrare nel supporto per una lunghezza minima di 35 mm, esclusi gli intonaci, secondo tabelle in scheda tecnica. Confezione da 100 pezzi, consumo indicativo 6/m2.