SIGMAISOL EPS – ETA 18/1013

Con isolante EPS Grafitato e finitura Acrilsilossanica

Fornitura di componenti per ciclo completo di isolamento termico a cappotto con isolante in Polistirene Espanso Sinterizzato EPS additivato con grafite, rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) inserito nella Gazzetta Ufficiale con n. 259 del 6 novembre 2017.

Il sistema SIGMAISOL EPS è un sistema ETICS certificato con ETA 18/1013. Il Sistema risponde alla classe di Reazione al Fuoco B,s2,d0 secondo EN 13501-1

Collante/rasante SIGMAISOL PW, specifico per l’incollaggio di pannelli isolanti in EPS (polistirene espanso sinterizzato), su supporti in laterizio, con o senza intonaco e calcestruzzo, conforme alla norma 998-I:2003, granulometria massima 1,5 mm, in sacchi da 25 kg da miscelare per un massimo del 25% (6,3 litri per sacco da 25 kg) in consumo teorico previsto da 3-5 kg/m2.

- Pannello isolante SIGMAISOL EPS 030 (disponibile anche in versione SIGMAISOL EPS 030 CAM isolante in polistirene espanso sinterizzato, rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) inserito nella Gazzetta Ufficiale con n. 259 del 6 novembre 2017), con contenuto di materiale riciclato ≥15%, additivato con grafite tagliato da blocco, conducibilità termica  = 0,030 W/mK, resistenza alla trazione ≥150 kPa, reazione al fuoco Euroclasse E di dimensione 1000 x 500 mm, spessore ___ mm.

- In alternativa Pannello isolante SIGMAISOL EPS 031 (disponibile anche in versione SIGMAISOL EPS 031 CAM isolante in polistirene espanso sinterizzato, rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) inserito nella Gazzetta Ufficiale con n. 259 del 6 novembre 2017), con contenuto di materiale riciclato ≥15%, additivato con grafite tagliato da blocco, conducibilità termica  = 0,031 W/mK, resistenza alla trazione ≥100 kPa, reazione al fuoco Euroclasse E di dimensione 1000 x 500 mm, spessore ___ mm.

- In alternativa Pannello isolante SIGMAISOL EPS 033 ECO isolante in polistirene espanso sinterizzato, rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) inserito nella Gazzetta Ufficiale con n. 259 del 6 novembre 2017, con contenuto di materiale riciclato ≥15%, di colore bianco e grigio, additivato con grafite, tagliato da blocco, conducibilità termica  = 0,033 W/mK, resistenza alla trazione ≥100 kPa, reazione al fuoco Euroclasse E di dimensione 1000 x 500 mm, spessore ___ mm.

Collante/rasante SIGMAISOL PW, specifico per l’incollaggio di pannelli isolanti in EPS (polistirene espanso sinterizzato), su supporti in laterizio, con o senza intonaco e calcestruzzo, conforme alla norma 998-I:2003, granulometria massima 1,5 mm, in sacchi da 25 kg da miscelare per un massimo del 25% (6,3 litri per sacco da 25 kg) in consumo teorico previsto in rasatura armata, in 2 mani, minimo, di 4-5 kg/m2 per la realizzazione di uno spessore totale tra i 3 e gli 8 mm.

- Nell’interposizione delle 2 mani di rasatura inserire RETE PPG in fibra di vetro, di grammatura 165 gr/m2.

- Fondo di adesione pigmentabile SIGMAPRIM ACRYLSILOXAN FILLPRIMER fondo acril-silossanico specifico pigmentato all’acqua con ottimo potere riempitivo. Elevata traspirabilità V1, totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi, a norma COV (Composti Organici Volatili), diluibile fino 10%, con consumo teorico di 4-6 m2/l

- Rivestimento a spessore SIGMA ACRYLSILOXAN MITTELPUTZ 1,5 mm rivestimento acril-silossanico a granulometria media, pigmentabile, resistente alla proliferazione di muffe e funghi, a norma COV, classe di permeabilità al vapore V1 e di idrorepellenza W2, secondo la norma EN 1062, pronto all’uso. Consumo secondo scheda tecnica teorico 2,0 – 2,2 kg/m2.

- In alternativa Rivestimento a spessore SIGMA ACRYLSILOXAN FEINPUTZ 1,2 mm rivestimento acril-silossanico a granulometria medio-fine, pigmentabile, resistente alla proliferazione di muffe e funghi, a norma COV, classe di permeabilità al vapore V1 e di idrorepellenza W2, secondo la norma EN 1062, pronto all’uso. Consumo secondo scheda tecnica teorico 2,0 – 2,2 kg/m2.

- In alternativa Rivestimento a spessore SIGMA PUTZ SELFCLEAN 1,5 mm autopulente, nanotecnologico con speciale tecnologia Self Clean Technology a bassissimo assorbimento di sporco. Granulometria media, pigmentabile, resistente alla proliferazione di muffe e funghi, a norma COV, classe di permeabilità al vapore V2 e di idrorepellenza W3, secondo la norma EN 1062. Buona elasticità classe A1 secondo EN 1062, ideale per microcavillature. Pronto all’uso. Consumo secondo scheda tecnica teorico 2,0 – 2,2 kg/m2.

- Accessori di sistema quali

  - Angolare in PVC con rete in fibra di vetro 160 gr/m2 per la protezione degli spigoli misure 100 x 150 x 2500 mm, da utilizzare su tutti gli spigoli del sistema ad esclusione di quelli orizzontali da “timpano”

  - Angolare Rompigoccia a vista in PVC con rete in fibra di vetro 160 gr/m2 per la protezione degli angoli a sviluppo orizzontale “a timpano” per i quali è necessario impedire il ritorno dell’acqua evitandone il trascinamento all’interno della muratura. Misure 100 x 100 x 2500.

  - Base di Partenza profilo in alluminio con gocciolatoio per l’allineamento dell’isolante e la corretta partenza, in orizzontale, dell’intero sistema a cappotto

  - Tassello Espansione diametro 8 mm certificato ETAG 0014 tassello in polipropilene con chiodo in acciaio elettrogalvanizzato e rivestito in plastica per la riduzione dei ponti termici, diametro testa 60 mm, idoneità supporto secondo ETAG 0014 cat. A B C D E, in lunghezza idonea a penetrare nel supporto per una lunghezza minima di 35 mm, esclusi gli intonaci, secondo tabelle in scheda tecnica. Confezione da 100 pezzi, consumo indicativo 6/m2.